НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ХХХХ:201Х

ВИРОБИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ

З ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Загальні технічні умови

(Проект, остаточна редакція)

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

201Х

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)

- ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від ___.______. 201_ р. № _____  з 201Х−ХХ−ХХ.

- Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

- НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-9:2008 Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови

____________________________________________________________________

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю або частково видавати, відтворювати

Задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання

Цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

Без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 201Х

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування	 1

2 Нормативні посилання	 2

3 Терміни та визначення понять	 5

4 Загальні технічні вимоги	 7

4.1 Класифікація виробів	 7

4.2 Основні параметри виробів та вимоги до вихідних матеріалів	14

4.3. Вимоги до геометричної точності виробів 	19

4.4. Класифікація виробів за реакцією на вогневий вплив	23

5 Вимоги безпеки та охорона довкілля	25

6 Правила маркування та пакування	26

6.1 Маркування виробів	26

6.2 Пакування виробів	26

7 Правила транспортування та зберігання	27

8 Правила приймання 	27

9 Методи контролювання	29

10 Гарантії виробника	31

Додаток А (довідковий) Приклади умовних познак виробів	32

Додаток Б (довідковий) Геометричні характеристики виробів (приклад)	34

Додаток В (довідковий) Перелік вимірювальних засобів	36

Додаток Г (довідковий) Підтвердження відповідності виробів	37

Додаток Д (довідковий) Бібліографія	49

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ З ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Загальні технічні умови

SHEET STEEL PRODUCTS WITH PROTECTIVE-DECORATIVE COATING FOR CONSTRUCTION

General specifications

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вироби з тонколистової сталі з захисно-декоративним покриттям (надалі − вироби), що виготовляються методом холодного формування, призначені для використання при влаштуванні покриттів, а також перекриттів, обшиванні стін громадських та промислових будівель і споруд або при зовнішньому чи внутрішньому облицюванні приміщень.

Вимоги цього стандарту стосуються холодноформованих виробів, які згідно з ДСТУ-Н EN 1993-1-3 (2.5.6) відносяться до конструкцій ІІІ класу і використовуються для передачі зовнішніх навантажень (снігових, вітрових, тимчасових монтажних, експлуатаційних та власної ваги) на конструктивні елементи основного каркасу будівлі чи споруди.

Стандарт встановлює загальні вимоги до вихідних матеріалів, класифікації, видів, параметрів, характеристик, до маркування виробів і призначений для використання виробниками.

Стандарт не містить вимоги і рекомендації щодо проектування, виконання монтажу та експлуатації виробів.

1.2 Цей стандарт як регламентні технічні умови (РТУ) може бути використаний для підтвердження відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд [3].

Вимоги стандарту стосовно підтвердження відповідності ідентичні вимогам ДСТУ Б EN 14782.

Підтвердження відповідності виробів встановленим вимогам може здійснюватися виробником шляхом складання відповідної декларації або сертифікатом, виданим органом оцінки відповідності (ООВ).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008  Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009 Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96)  Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.1.1-36:2016  Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.6-10-96  Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) Будівельні матеріали. Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97)  Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012  Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT)

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380–2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)  Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4179:2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ Б EN 508-1:2015 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 13501-5:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу (EN 13501-5:2005+А1:2009, IDT)

ДСТУ CEN/TS 1187:2016 (CEN/TS 1187:2012, IDT) Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом

ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 427:2009	 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия

ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 10143:2014 Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму (EN 10143:2006, IDT)

ДСТУ EN 10346:2014 Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання (EN 10346:2009, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 12944-5:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи

ДСТУ EN 13523 (всі частини) Фарбовані рулонні метали. Методи випробування

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 основний матеріал

Сталевий прокат (плоский лист або штаба товщиною від 0,4 мм до 4,0 мм включно) для холодного формування з металізованим покриттям, нанесеним на технологічній лінії методом занурення в гарячий розплав цинку (тип Z), цинк-алюмінію (тип ZA), алюміній-цинку (тип AZ).

3.2 фарбований прокат

Основний матеріал із суцільним захисно-декоративним покриттям, що наноситься на неперервних лініях з одного або з обох боків сталевого листа в один або декілька шарів.

3.3 настил покриття

Листи профільовані, що утворюють суцільний настил на покритті, який призначається для захисту від атмосферних опадів, а також для сприймання снігових та вітрових навантажень і передачі їх на основні несучі елементи покриття (перекриття).

3.4 обшивка стін

Листи профільовані, що утворюють суцільний настил стін (перегородок), який призначається для захисту від атмосферних впливів та передачі переважно вітрових навантажень на каркас будівлі, споруди або для оздоблення поверхонь споруд та їх конструкційних елементів.

3.5 листи металочерепиці

Листи холодноформовані, що утворюють суцільний настил покриття, призначений для захисту від атмосферних впливів та, переважно, для передачі вітрових, снігових навантажень на несучі елементи покриття.

3.6 фальцьований профіль

Листи профільовані гнуті швелероподібної форми, що утворюють суцільний настил покриття , призначений для захисту від атмосферних впливів та, переважно, для передачі вітрових, снігових навантажень на несучі елементи покриття.

3.7 касета внутрішня

Листи профільовані гнуті швелероподібної форми з відгинами полиць, що утворюють суцільний настил з опорними в повздовжньому напрямі ребрами на покритті чи стінах будівлі при поелементному складанні панелей з утеплювачем.

3.8 гофр (хвиля)

Повздовжня складка профільованого сталевого листа, яка утворюється в процесі гнуття листа на спеціалізованих профілезгинальних станах або при штампуванні.

3.9 ребро жорсткості

Повздовжній невисокий гофр (вигин) на горизонтальних частинах профілю, або уступ (згин) на стінці гофру, що призначаються для підсилення їх жорсткості.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Класифікація виробів

Вироби класифікують за:

− призначенням;

− матеріалом вихідної заготовки;

− формою поперечного перерізу.

4.1.1 За призначенням вироби поділяють на:

− листи профільовані для настилів та касети – ПН, КС;

− листи профільовані для обшиття стін (оздоблення поверхонь) та касети – ПС, КС;

− листи покрівельні штамповані з гребенями по довжині (металочерепиця) – МЧ;

− листи покрівельні, плоскі або профільовані, гнуті швелероподібної форми (профіль фальцьований) – ПФ.

Примітка. Вироби типу ПН можуть використовуватися як опалубка при влаштуванні перекриттів із застосуванням бетону.

4.1.2 Виробник у конструкторській документації (КД) може надавати інші позначення типів виробів.

4.1.3 За матеріалами вихідної заготовки  вироби поділяють на:

− листи профільовані зі сталевого прокату з металізованим покриттям (основний матеріал) згідно з ДСТУ EN 10346;

− листи профільовані з основного матеріалу з органічним захисно-декоративним покриттям (ОП) згідно з ДСТУ Б В.2.7-58, EN 10169 [32].

4.1.4 Приклади позначення виробів наведено в додатку А.

4.1.5 Вироби будь-якого типу можуть виготовлятися з гофрами різної форми: трапецієвидної, синусоїдальної, круглої, хвилеподібної, швелероподібної. Типові форми гофрів наведено на рисунку 1.

а) трапецієвидні гофри без підсилення складових частин

б) трапецієвидні гофри з підсиленням стінки і нижньої полиці

в) трапецієвидні гофри з підсиленими стінками і полицями

г) гофри круглої форми

д) гофри синусоїдальної форми

Рисунок 1 − Типові форми гофрів

е) хвилеподібні гофри

Рисунок 1 – Аркуш 2

Примітка. Для виробів типу МЧ застосовують, як правило, поперечні перерізи згідно з рис.1, а, г, д, е.

4.1.6 Позначення складових частин виробів із трапецієвидними гофрами та касетного профілю наведено на рисунку 2.

Рисунок 2 − Складові частини та геометрія виробів: а − із трапецієвидними гофрами; б – касети

Умовні познаки:

| 1 – стінка гофру (без або з підсиленням); 2 – довжина стінки, lc; 3 – висота гофру, h; 4 – підсилення стінки – згин, hc; 5 – верхня полиця гофру без або з підсиленням; 6 – ширина верхньої полиці, bп; 7 – нижня полиця без або з підсиленням; 8 – ширина нижньої полиці, bн; 9 – ребро жорсткості (вигин) на верхній або нижній полицях; 10 – висота ребра жорсткості (вигину), hn; 11 – крок гофрів, l; | 12 – відстань між гофрами, b1; 13 – кут нахилу стінки (α); 14 – боковий напуск для з’єднання виробів по довжині, n; 15 – ефективна ширина виробу, В; 16 – повна ширина виробу з урахуванням бокових напусків, В1; 17 – стінка КС (з підсиленням); 18 – ширина верхньої полиці, с; 19 – ширина нижньої полиці, с+1 мм 20 – глибина КС, hk ; 21 – відгин (напуск) верхньої полиці до середини КС, n1; 22 – відгин (напуск) нижньої полиці назовні КС, n2 |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Аркуш 2

4.1.7 Вироби з хвилеподібними, круглими та синусоїдальними гофрами характеризуються кроком, висотою гофрів і радіусом вигинів. Позначення складових частин виробів із синусоїдальними, хвилеподібними і круглими гофрами та виробів типу МЧ, а також ПФ наведено на рисунку 3.

Поздовжній переріз для типу МЧ

Рисунок 3 − Позначення частин виробів типу МЧ (рис. 1 г, д, е) та фальцьованих профілів: простих – ж, и; замкових – к.

Умовні познаки:

| l – крок гофрів; | h1 – висота ребра фальца; |
| --- | --- |
| b – ширина гофру; | h2 – висота ребра фальца з напуском; |
| b1 – відстань між гофрами; | ci – напуск ребра фальца; |
| l1 – крок хвиль; | B – ефективна ширина виробу; |
| h – висота гофру, хвилі; | B1 – повна ширина виробу; |
| R, R1 – радіуси закруглення (згинів); |  |

Рисунок 3 − – Аркуш 2

Примітка. Параметри l та l1 вимірюються в поперечному перерізі виробу між точками дотику горизонтальної лінії до вершин гофрів.

4.1.8 Повздовжні бокові з’єднання внапуск виконуються з повним або неповним перекриттям стику (див. рис. 4). Кінцеві (поперечні) стики виробів виконуються внапуск. Величина напуску ln  визначається при проектуванні в залежності від нахилу покриття або конструктивною формою виробу певного типу (див. рис. 5).

Рисунок 4 − Типові бокові з’єднання виробів: а – повне перекриття стику; б – неповне перекриття стику; в – стик фальца стоячий; г – стик фальца лежачий; д – стик фальца замковий; е – стик касет; ж – стики з дренажною канавкою.

Рисунок 5 − Кінцеві поперечні стики: а – внапуск для настилів; б – за конструктивним вирішенням (ln – величина напуску, hг – висота сходинки,

l – довжина сходинки)

4.1.9 Вироби є водо-, паро- та повітронепроникними за умови відсутності на їх поверхні, як дефектів, наскрізних отворів при візуальному контролі.

4.2 Основні параметри виробів та вимоги до вихідних матеріалів

4.2.1 Форма та параметри виробів, а саме:

− ширина вихідної заготовки;

− повна та ефективна ширина;

− форма, крок і висота гофрів;

− ширина верхніх і нижніх полиць;

− висота та довжина сходинок МЧ;

− висота та напуски ребер ПФ;

− форма і розміри підсилень стінок і полиць;

− радіуси закруглень, згинів, вигинів тощо на кожен вид виробів встановлюються в комплекті конструкторської документації (КД), що розробляється  виробником відповідно до технології їх виготовлення.

4.2.2 Для проектування кінцевого застосування виробів за призначенням в КД, що розробляється виробником, наводяться їх геометричні характеристики:

− площа поперечного перерізу (см2);

− товщина основного матеріалу;

− вагові показники (кг/м2; кг/пог. м),

а для виробів із висотою гофрів не менше ніж 25 мм в КД обов’язково наводять  моменти інерції та опору при стиснутих вузьких або широких полицях (див. приклад у додатку Б).

4.2.3 При проектуванні кінцевого застосування виробів за певним призначенням їх механічний опір (несуча здатність) діючим навантаженням необхідно визначати на підставі розрахунків або випробувань згідно з правилами чинних НД: ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3, ДСТУ Б EN 14782, ДСТУ Б В.2.6-10.

При обпиранні  виробів на прогони з кроком не більше ніж 400 мм або на суцільний настил основи розрахунки чи випробування не проводяться.

4.2.4 Для виготовлення виробів використовується придатний для холодного формування прокат (лист, штаба) з металізованим покриттям, нанесеним методом занурення у гарячий розплав, з органічним захисно-декоративним покриттям (ОП) або без нього, згідно з, ДСТУ EN 10346, ДСТУ Б В.2.7-58, EN 10169 [32].

4.2.5 Для виготовлення виробів можуть використовуватися вихідні матеріали за іншими національними чи міжнародними стандартами за умови їх імплементації в нормативну базу України у разі, якщо характеристики таких матеріалів відповідають наведеним в таблицях 1−4.

4.2.6 Види (марки) сталі, що використовуються для виготовлення виробів типу ПН, КС наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Марки сталі для виробів ПН, КС

| Марка сталі за стандартом | Види металізо-ваного покриття | Границі |  | Віднос-не видов-ження | Позначення стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текучості, МПа | міцності на розтяг, МПа |  |  |
| S250GD | Цинк (Z), цинк-алюміній (ZA), алюміній-цинк (AZ) | 250 | 330 | 19* | ДСТУ EN 10346 |
| S280GD |  | 280 | 360 | 18* |  |

Кінець таблиці 1

| Марка сталі за стандартом | Види металізо-ваного покриття | Границі |  | Віднос-не видов-ження | Позначення стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текучості, МПа | міцності на розтяг, МПа |  |  |
| S320GD | Цинк (Z), цинк-алюміній (ZA), алюміній-цинк (AZ) | 320 | 390 | 17* | ДСТУ EN 10346 |
| S350GD |  | 350 | 420 | 16* |  |
| *Примітка. Згідно з ДСТУ EN 10346 для прокату товщиною t ≤ 0,5 мм відносне видовження зменшують на 4 одиниці, а при 0,5 мм < t ≤ 0,7 мм – на 2 одиниці |  |  |  |  |  |

4.2.7 Для виробів типу ПС, МЧ і ПФ використовуються марки сталі згідно з ДСТУ EN 10346, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Марки сталей для виробів типу ПС, МЧ і ПФ

| Марка сталі | Вид покриття | Границя |  | Відносне видовження* (мін.) | Позначення стандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текучості, МПа | міцності на розтяг, МПа |  |  |
| DX51D | Цинк (Z), цинк-алюміній (ZA), алюміній-цинк (AZ), | − | 270−500 | 22 | ДСТУ EN 10346 |
| DX52D |  | 140−300 | 270−420 | 26 |  |
| DX53D |  | 140−260 | 270−380 | 30 |  |
| DX54D |  | 120−220 | 260−350 | 30 |  |
| S220GD |  | 220 | 300 | 20 |  |
| S250GD |  | 250 | 330 | 19 |  |
| S280GD |  | 280 | 360 | 18 |  |
| * Для товщин сталіt ≤ 0,5 мм відносне видовження зменшують на 4 одиниці, а при 0,5 мм < t ≤ 0,7 мм на 2 одиниці |  |  |  |  |  |

4.2.8 Товщина готових виробів будь-якого типу з урахуванням металізованого та органічного покриття повинна бути не менше ніж 0,45 мм, при цьому для виробів ІІІ класу згідно з ДСТУ EN 508-1 (4.3.3.2) враховується ½ величини мінусового нормального відхилу на товщину прокату, що регламентується ДСТУ EN 10143.

4.2.9 Мінімальна маса металізованого покриття з двох боків тонколистового прокату встановлюється у залежності від умов експлуатації виробів, але повинна бути не менше ніж наведена в таблиці 3.

Таблиця 3 – Маса металізованого покриття

| Умови застосування виробу | Мінімальна маса металізованого покриття прокату за ДСТУ EN 10346 з двох боків, г/м2 (при експлуатації виробів у неагресивному середовищі) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цинк (Z) | Цинк-алюміній (ZA) | Алюміній-цинк (AZ) |
| Без полімерного лакофарбового покриття |  |  |  |
| Для внутрішнього застосування | 200 | 200 | 150 |
| Для зовнішнього застосування | 275 | 255 | 185 |
| Із полімерним лакофарбовим покриттям |  |  |  |
| Для внутрішнього застосування | 100 | 185 | 150 |
| Для зовнішнього застосування | 225* | 200 | 150 |
| * Z140 за умови надання постачальником гарантії 10 років. |  |  |  |

4.2.10 ОП, що застосовують для захисту основного матеріалу від атмосферних впливів та корозії, повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.7-58 та EN 10169 [32]. Основні види покриття наведені в таб. 4.

4.2.11 Мінімальна товщина ОП з лицьової сторони виробів при зовнішньому застосуванні приймається не менше ніж 25 мкм (для матового ОП – не менше ніж 35 мкм), а при внутрішньому – не менше ніж 15 мкм. Зворотна сторона виробів повинна мати захисний шар ґрунту в межах від 5 мкм до 7 мкм. Якісні характеристики за міцністю покриття повинні бути:

− адгезія не більше ніж 0 балів за методом решіткового надрізу;

− Т-вигин ≤ 2Т;

− твердість за олівцем ≥ Н.

Примітка. Результат  вимірювання товщини виробів з матовим покриттям необхідно зменшувати на 10 мкм

Таблиця 4 – Органічні покриття для нанесення в заводських умовах

| Тип покриття | Позначення* |
| --- | --- |
| Акрилове Поліефірне Поліефірне матове Високостійке поліефірне Силікон-модифіковане поліефірне Полівінілденфторидне Полівінілхлоридне (пластизольне) Поліуретанове Поліамід-модифіковане поліуретанове Поліамід-модифіковане поліефірне | AY SP, РЕ РЕМА HDP SP-SI PVDF PVC(P) PUR PUR-PA SP-PA |
| Ламінатна плівка: Полівінілхлоридна (пластизольна) Полівінілфторидна Поліетиленова Поліетилентерефталатна Поліпропіленова | PVC(F) PVF(F) PE(F) PET(F) PP(F) |
| * Позначення покриття відповідно до ISO 1043-1:2011 [33]. |  |

4.2.12 Вимоги до якості ОП фарбованого прокату та методи випробувань щодо міцності та адгезії плівки та її товщини регламентовані в ДСТУ Б В.2.7-58, EN 10169 [32], ДСТУ EN 13523, (частини 1,6,17).

4.2.13 Згідно з ДСТУ ISO 12944-5 за зовнішнім виглядом ОП повинне бути однорідним за кольором, без затемнень, здуття, пропусків, тріщин та відшарувань.

4.2.14 Матеріал та колір покриття встановлюють за погодженням зі споживачем виробів за шкалами RAL або RR, за еталонами-зразками виробника або інших карт-еталонів, що поширюються на застосовний матеріал.

4.2.15 На внутрішню сторону виробів може бути нанесений гігроскопічний шар для зменшення випадання крапель конденсату.

4.3 Вимоги до геометричної точності виробів

4.3.1 Номінальні розміри виробів та граничні відхили від них наводяться виробником у КД на певний вид виробу.

4.3.2 За основними розмірами виробу (рис. 6) та складових частин граничні відхили не повинні перевищувати наведених у таблиці 5.

Рисунок 6 – Основні розміри виробу

Таблиця 5 – Граничні відхили за основними розмірами виробів

| Параметри | Граничні відхили за основними розмірами виробів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трапецієвидні гофри | Хвилеподібні гофри | Черепиця | Касета / фальцьований профіль |
| 1 Ширина, В при висоті гофрів, h − до 60 мм − понад 60 мм | ± 5,0 мм |  | ± 5,0 мм | ± 3,0 мм / ≤ ±2,0 мм |
|  | ± 0,1 h але не більше ± 10,0 мм |  |  |  |
| 2 Довжина, L при L − до 6000 мм − понад 6000 мм | + 10,0 мм − 5,0 мм |  | ± 2,0 мм на відстань між гребенями, ± 6,0 мм на загальну довжину | −0,5 мм/ пог. м |
|  | + 15,0 мм − 5,0 мм |  |  |  |
| 3 Серповидність (прямолінійність), ∆с, при L − до 5000 мм − понад 5000 мм | 1 мм / пог. м |  | ≤ 2,0 мм / пог. м | ≤ 2,0 мм на всю довжину |
|  | 1,5 мм / пог. м, але ≤ 9,0 мм на всю довжину |  | ≤ ± 9,0 мм на всю довжину |  |
| 4 Паралельність гофрів відносно повздовжньої осі виробу | ≤ 4,0 мм по всій довжині |  |  | - |
| 5 Косина різу (прямокутність), ∆р | ∆р повинна бути в межах номінального розміру з урахуванням відхилу за довжиною виробу |  |  |  |

Продовження таблиці 5

| Параметри | Граничні відхили за основними розмірами виробів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трапецієвидні гофри | Хвилеподібні гофри | Черепиця |  | Касета / фальцьований профіль |
| 6 Хвилястість на плоских ділянках, на відгинах крайніх полиць | ± 1,5 мм |  |  | ± 2,0 мм (на довжині 500 мм) | ± 1,0 мм (на довжині 500 мм) |
|  | ± 3,0 мм |  |  |  |  |
| 7 Ширина бічного напуску, n | ± 2,0 мм |  |  |  | - |
| 8 Висота гофрів, h − до 30 мм − від 30 мм до 100 мм − понад 100 мм | ± 1,0 мм | ± 1,0 мм |  | ± 1,0 мм | - |
|  | ± 1,5 мм | ± 1,5 мм |  | ± 2,0 мм |  |
|  | ± 2,0 мм | - |  |  |  |
| 9 Крок гофрів, l, при h − до 50 мм − від 50 мм до 100 мм − понад 100 мм | ± 2,0 мм ±3,0 мм ±4,0 мм | ± 1,5 мм |  | ± 1,5 мм | - |
| 10 Ширина полиць: верхньої нижньої | + 2,0 (+4)* мм − 1,0 мм | ± 1,0 мм |  | ± 1,0 мм | Для КС с − 1,0 мм с1 + 1,5 мм |
| 11 Нахил стінки гофру (полиць касети) | ± 2° | - |  | - | ± 1° |

Кінець таблиці 5

| Параметри | Граничні відхили за основними розмірами виробів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трапецієвидні гофри | Хвилеподібні гофри | Черепиця | Касета / фальцьований профіль |
| 12 Напуск полиць | - | - | - | До середини КС n1 ± 1,5 мм; назовні КС n2 + 3,5 мм |
| Примітка. 1. Ширина виробу вимірюються на відстані 200 мм від кінців та по середній лінії виробу. Вимір по середній лінії виробу (звуження, розширення) не повинен перевищувати пів суми кінцевих вимірів. 2. Довжина виробу, як і паралельність гофрів, вимірюється по умовній повздовжній осі виробу. 3. Нахил стінки гофру (α) встановлюється в межах 95° ≤ α ≤ 130° (для стінових виробів α ≤ 135°). * Для полиць, підсилених ребром жорсткості. |  |  |  |  |

4.4 Класифікація виробів за реакцією на вогневий вплив

4.4.1 Вироби для покрівель, що належать до сфери застосування цього стандарту, які відповідають вимогам за реакцією на зовнішній вогневий вплив згідно з ДСТУ СEN/TS 1187, класифікують згідно з ДСТУ EN 13501-5, при цьому вироби вважаються «відповідними без необхідності подальшого випробування», якщо вони являють собою плоскі або профільовані сталеві листи з покриттям чи без нього, при цьому будь-яке зовнішнє покриття є неорганічним або має теплотворну здатність ≤ 4,0 МДж/м2 або масу ≤ 200 г/м2.

4.4.2. Вважаються відповідними до класів BROOF(t1), BROOF(t2) та BROOF(t3) згідно з ДСТУ EN 13501-5 без необхідності подальшого випробування такі вироби: профільовані сталеві листи, плоскі сталеві листи або панелі зі сталі, з цинковим, алюмінієвим або з цинко-алюмінієвим покриттям, які мають органічне покриття зовнішньої сторони (що піддається атмосферному впливу) та, на вибір, органічне покриття зворотної (внутрішньої) сторони. Зовнішнє покриття виконується пластизольною фарбою з номінальною товщиною сухої плівки не більше 0,200 мм, теплотворною здатністю не більше 8,0 МДж/м2 і максимальною сухою масою 330 г/м2. Органічне покриття зворотної сторони (за наявності) повинно мати теплотворну здатність не більше 4,0 МДж/м2 і максимальну суху масу 200 г/м2.

4.4.3 Вироби, які не відповідають визначенням, наведеним у 4.4.1 або 4.4.2, можуть пройти випробування за відповідними методиками згідно з ДСТУ СEN/TS 1187 та бути класифіковані згідно з ДСТУ EN 13501-5, при цьому вироби, що підлягають випробуванням, додатково до вимог з монтажу, зазначених у ДСТУ СEN/TS 1187, повинні бути змонтовані типовим для їх цільового застосування способом.

4.4.4 Вироби з основного матеріалу з металізованим або будь-яким іншим неорганічним покриттям, а також вироби з фарбованого прокату з поліефірним лакофарбовим покриттям, що має найбільшу номінальну товщину 25 мкм та теплотворну здатність до 1 МДж/м2 (включно) або масу ≤ 70 г/м2, класифікуються згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 як негорючі матеріали (НГ) та згідно з ДСТУ EN 13501-1 як матеріали, які відповідають вимогам класу А1. Вироби класифікують без необхідності відповідних випробувань.

Вироби фарбованого прокату з пластизольним лакофарбовим покриттям, що має найбільшу номінальну товщину 200 мкм та теплоту згоряння до 7 МДж/м2 (включно) або масу ≤ 300 г/м2, вважаються  матеріалами помірної горючості (група Г2) за ДСТУ Б В.2.7-19, та згідно з ДСТУ EN 13501-1 як матеріали, які відповідають вимогам класу С-s3,d0. Вироби класифікують без необхідності відповідних випробувань.

4.4.5 Вироби, що не відповідають вищезазначеним умовам, можуть бути класифіковані за показниками пожежної небезпеки згідно з ДБН В 1.1-7 [9] або ДСТУ EN 13501-1 та відповідних випробувальних методик.

4.4.6 Вироби, які за ДСТУ Б В.2.7-19 класифіковані як негорючі матеріали (НГ), за іншими показниками пожежної небезпеки згідно з ДБН В 1.1-7 [9] не класифікують.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

5.1 Згідно з ДСТУ Б В.2.7-58 фарбований тонколистовий прокат, як вихідний матеріал для виготовлення виробів,  є нетоксичним та пожежобезпечним.

5.2 При виготовленні профільованих листових виробів будь-якого типу необхідно виконувати вимоги щодо пожежної безпеки, безпеки виробничих процесів та виробничого устаткування, електробезпеки та охорони праці згідно з нормативними документами, а саме: ДБН В.2.5-67 [10], ДСН 3.3.6.042 [11], ДСТУ Б А.3.2-12, ДСТУ Б В.1.1-36, ДСТУ 3273, ДСТУ 4297, ДСТУ 7237, ДСанПіН 457/19195 [12], ГОСТ 12.1.005 [19], ГОСТ 17.2.3.02 [27], ГОСТ 12.2.007.0 [24], ГОСТ 21130 [31], ГОСТ 14254 [30], ГОСТ 12.1.041 [21], ГОСТ 12.2.003 [23], ГОСТ 12.3.002 [25], ГОСТ 12.3.009 [26], Правила пожежної безпеки в Україні [18], Наказ МОЗ України від 21 листопада 1997 р. N 336 «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ» [8], НПАОП 0.00-4.12-05 [16], НАПБ Б.02.005-2003 [14], НАПБ Б.06.001-2003 [15].

5.3 Утилізація відходів виробництва повинна здійснюватися відповідно до Закону України «Про відходи» [2] та ДСанПіН 2.2.7.029 [13].

6 ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

6.1 Маркування виробів

6.1.1 Маркування виробів здійснюється згідно з додатком А та з урахуванням вимог ДСТУ 3058.

6.1.2 За необхідності, у супровідній документації, а у разі постачання виробів пакетами (пачками) – на ярлику (бірці), додатково може наводитися номер замовлення, довжина, кількість та маса виробів у пакеті, маніпуляційні знаки за ДСТУ ISO 780 та штрих-код за ДСТУ 3147.

6.2 Пакування виробів

6.2.1 Правила постачання готових виробів визначаються виробником з урахуванням вимог ДСТУ 3058 щодо їх пакування.

6.2.2 Пакування повинне забезпечити збереження форми виробу, захист ОП від механічних пошкоджень, а також унеможливлювати зміщення виробів  відносно один одного.

6.2.3 Вироби за погодженням із споживачем  можуть постачатися у комплекті з кріпильними виробами, герметиками, ущільнювачами та інструкцією щодо правил приймання, зберігання та монтажу.

6.2.4 Забезпечення вимог 6.2.2 щодо захисту ОП, за необхідності, на обмежений термін може вирішуватися додатковим (тимчасовим) захистом лицьових поверхонь виробів плівкою, воском або мастильними матеріалами, що легко видаляються.

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Вироби транспортуються пакетами (пачками) будь-яким видом транспорту відповідно до правил перевезення, умов навантаження та кріплення вантажів, що діють для певного виду транспорту, із забезпеченням захисту виробів від пошкодження та атмосферних впливів, цілісності упаковки та якості виробів.

7.2 Пакети з виробами при транспортуванні та зберіганні розташовуються на підкладках однакової товщини.

7.3 При транспортуванні і зберіганні пакети, як правило, розташовують в один або декілька ярусів за умови, що маса виробів, розташованих на верхніх ярусах, не перевищує 2000 кг/м2.

7.4 Транспортування та зберігання виробів здійснюється згідно з інструкцією виробника.

8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

8.1 Перед початком серійного виробництва виробником згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009 по кожному виробу проводяться  кваліфікаційні (початкові) випробування для підтвердження того, що відхили основних параметрів виробів, пов’язаних із технологією їх виготолення, відповідають вимогам цього стандарту та КД.

8.2 Правила проведення випробування регламентуються системою  управління якістю виробника, наприклад відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001.

8.3 Приймання готових виробів проводиться відповідною службою технічного контролю виробника. Приймання виробів проводиться партіями. Партія, як правило, складається з виробів одного виду і типорозміру, однієї або декількох довжин, виготовлених на одній лінії з одної або різних партій вихідного матеріалу одного постачальника та з одним видом захисно-декоративного покриття. Маса партії не регламентується.

8.4 Приймально-здавальні випробування проводяться по кожній партії в повному обсязі за показниками зовнішнього вигляду виробів, кольору покриття, наявності маркування, пакування та вибірково при перевірці геометричних параметрів та відхилів від них. .

8.5 Для перевірки якості виробів за геометричними розмірами та відхилами від них відбирають по одному виробу з кожного пакета однієї парті. Допускається відбирати по одному з першого та останнього пакетів, якщо встановлені показники якості забезпечуються технологією виробництва.

8.6 Партія вважається такою, що прийнята, коли всі показники якості відповідають вимогам цього стандарту.

8.7 При одержанні незадовільних результатів хоча б за одним із показників якості за ним проводять повторну перевірку подвоєної кількості виробів, що відбираються з тієї самої партії.

8.8 У разі незадовільних результатів повторної перевірки якості вироби повинні прийматися поштучно.

8.9 При перевірці поздовжніх стиків, що виконуються внапуск, проводять контрольне збирання двох виробів певного виду, яке здійснюється вільно без додаткових механічних впливів.

8.10 У разі отримання за двома перевірками незадовільних результатів за 8.9 перевіряється вся партія.

8.11 При відвантаженні виробів на вимогу споживача можуть додатково надаватися:

− креслення виробу, його параметри та геометричні характеристики;

− сертифікат (декларація) відповідності виробів до вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд [3] відповідно до додатка Г;

− інструкція з монтажу та експлуатації.

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

9.1 Для визначення відповідності застосовуваного для виготовлення виробів прокату вимогам цього стандарту виробник здійснює вхідний контроль вихідних матеріалів за супровідними документами (сертифікатом, паспортом тощо) на прокат, що підтверджують марку, хімічний склад та механічні властивості сталі, вид і товщину металізованого покриття, а для ОП − вид, товщину, відповідність кольору, якісні показники (4.2.11) за адгезією, стійкістю до розтріскування при вигині та твердістю за олівцем. У разі необхідності виробник може на запит отримати у постачальника протоколи лабораторних випробувань якості покриття або провести такі випробування у відповідності до вимог ДСТУ EN 13523 провести такі випробування.

9.2 Якість поверхні захисного покриття (металізованого чи ОП) виробів будь-якого типу визначається візуально шляхом порівняння зі зразками-еталонами.

9.3 Розміри вихідної заготовки, готових виробів та їх складових частин вимірюють універсальними вимірювальними засобами: рулеткою згідно з ДСТУ 4179, металевою лінійкою згідно з ДСТУ ГОСТ 427, вимірною лінійкою згідно з ГОСТ 8026 [29], штангенциркулем згідно з ДСТУ ГОСТ 166. Товщину виробу  вимірюють мікрометром згідно з ДСТУ ГОСТ 6507, товщину покриття – товщиноміром, для вимірювання радіусів згинів, кутів нахилу стінок гофрів застосовують кутоміри, радіусні та кутові шаблони.

9.4 Довжину визначають як середнє значення вимірів по теоретичній повздовжній лінії з двох боків. Виміри звуження чи розширення  та серповидність визначають посередині виробу як відстань від теоретичної лінії, що з’єднує кінці виробу до повздовжньої кромки (рис. 6).

9.5 Ширину виробу, як і розміри його складових частин (висоту і крок гофрів та хвиль, відстань між гофрами, довжину хвилі, розміри полиць, висоту ребер жорсткості на полицях і стінках, внутрішніх радіусів згинів гофрів та хвиль) вимірюють по поперечній лінії на відстані 200 мм від кінців виробу, а товщину виробу та захисного покриття – на відстані не менше ніж 40 мм від кінця виробу.

9.6 Косину різів виробів вимірюють лінійкою згідно з ДСТУ ГОСТ 427 та кутником згідно з ГОСТ 3749 [28].

9.7 За результат вимірювання розмірів приймають середнє значення з трьох вимірів в одному перерізі або по одній лінії, при цьому результати кожного вимірювання повинні знаходитися в межах встановлених відхилів.

9.8 Для контролю повздовжніх стиків внапуск будь-якого типу виробів періодично, раз на квартал, проводиться контрольне складання, яке повинно здійснюватися  вільно, без додаткових механічних впливів.

9.9 Правильність маркування та пакування виробів контролюється візуально.

9.10 Розміри та форму виробів можна контролювати іншими засобами вимірювання, які забезпечують необхідну точність  вимірювання. Усі вимірювальні засоби та випробувальне обладнання повинні бути повірені та метрологічно атестовані.

10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

10.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виробів будь-якого типу вимогам цього стандарту в повному обсязі за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації згідно з інструкцією виробника.

10.2 Максимальний термін зберігання виробів з ОП в упаковці може складати не більше ніж 30 днів, а без упаковки, при забезпеченні вентиляції кожного виробу – не більше ніж 180 днів від дати виготовлення та відвантаження, за умови відсутності у приміщенні речовин, які можуть викликати корозію металу. При перевищенні терміну зберігання вироби можуть використовуватися за призначенням після контролю їх якості відповідно до вимог цього стандарту.

10.3 Термін гарантії на вироби будь-якого типу з ОП повинен складати не менше ніж 10 років від дати виготовлення, а для виробів без ОП – згідно з гарантійним терміном на прокат з металізованим покриттям.

10.4 За результатами приймальних випробувань у процесі відпрацювання технології виготовлення та з урахуванням якості вихідних матеріалів виробник може в супровідній документації встановлювати  збільшені гарантійні терміни.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПРИКЛАДИ УМОВНИХ ПОЗНАК ВИРОБІВ

| Х | ХХ | Х | ХХ | ХХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

1 –  назва виробника;

2 – тип або торгова марка виробу (4.1.1);

3 – параметри виробу (B, h, t  – рис. 2, 3)*;

4 – матеріал вихідної заготовки (4.2.6; 4.2.7);

5 – тип та товщина ОП (4.2.11).

*Для типів: ПН, ПС – h, t;   КС – B, hк, t;   ПФ – B, t;   МЧ – t.

Приклади позначення

Приклад 1

Виробник (назва/торгова марка) , виріб типу ПН із висотою гофра  h = 60 мм, із товщиною вихідної заготовки t = 0,7 мм, сталь S320GD+Z100 із покриттям лицьової поверхні «поліестер» РЕ 15 мкм.

«…»–ПН60–0,7S320GD+Z100 РЕ15

Вироби типів ПС  позначаються тотожно,

Приклад 2

Виробник (назва/торгова марка), виріб типу МЧ, товщина вихідної заготовки t = 0,5 мм, сталь DX51D+Z225 із покриттям лицьової поверхні «поліестер матовий» РЕМА 35 мкм.

«…»–МЧ–0,5DX51D+Z225 РЕМА35

Приклад 3

Виробник (назва/торгова марка) , виріб типу КС із шириною В = 600 мм, глибиною hк = 160 мм, товщиною вихідної заготовки t = 1,2 мм, сталь S320GD+Z100 із покриттям лицьової поверхні «поліестер» РЕ 15 мкм.

«…»–КС600–160–1,2S320GD+Z100 РЕ15

Приклад 4

Виробник (назва/торгова марка), виріб типу ПФ, із шириною  В = 500 мм, товщиною вихідної заготовки t = 0,5 мм, сталь DX51D+Z225 із покриттям лицьової поверхні «поліестер матовий» РЕМА 35 мкм.

«…»–ПФ500–0,5DX51D+Z225 РЕМА35

Примітка. Основні параметри виробів наводяться в КД за сортаментом профілерозмірів кожного виду згідно з додатком Б.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБІВ (ПРИКЛАД)

Таблиця Б.1 – Геометричні характеристики виробів будь-якого типу із висотою гофрів до 25 мм

| Познака виробу | Розміри перерізу, мм |  |  |  |  | Площа перерізу, А, см2 | Маса 1 м довжини, кг | Маса 1 м2, кг | Ширина вихідної заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h |  | B | B1 | t |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПН-0,45 | 15 | 1080 |  | 1120 | 0,45 | 5,62 | 4,4 | 3,5 | 1250 |
| Примітки. 1. В таблиці наведено умовні числові показники. 2. Характеристики наводяться для всього спектру товщин відповідного виробу. 3. У прикладі вагові показники наведено без урахування ваги металізованого покриття згідно з 4.2.9, табл. 3. 4. При наведенні параметрів виробу на рисунку в таблиці графи 2, 3, 4 не наводять. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця Б.2 – Геометричні характеристики із висотою гофрів 25 мм і більше

| Познака виробу | Розміри перерізу, мм |  |  |  |  | Площа перерізу, А, см2 | Маса 1 м довжини, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | B | B1 | t |  |  |  |
|  |  |  |  | номі-нальна | розра-хун-кова |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПНН-08 | 60,0 | 920,0 | 970,0 | 0,8 | 0,73 | 10,0 | 7,85 |

Кінець таблиці Б.2.

| Довідкові величини на 1 м ширини |  |  |  |  |  | Маса 1 м2, кг | Ширина вихідної заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при стиснутих вузьких полицях |  |  | при стиснутих широких полицях |  |  |  |  |
| Момент інерції, Іх, см4 | Момент опору, см3 |  | Момент інерції, Іх, см4 | Момент опору, см3 |  |  |  |
|  | Wx1 | Wx2 |  | Wx1 | Wx2 |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 70,6 | 17,7 | 28,1 | 69,9 | 10,0 | 22,7 | 8,7 | 1250 |
| Примітки. 1. Характеристики наводяться для всього спектру товщин відповідного виробу. 2. У прикладі вагові показники наведено без урахування ваги металізованого покриття згідно з 4.2.9, табл. 3. 3. При наведенні параметрів виробу на рисунку в таблиці графи 2, 3, 4 не наводять. 4. В таблиці наведено умовні числові показники. 5. Для настилів (ПН), графи 9−14, геометричні характеристики на згин повинні наводитися для ефективного перерізу виробу згідно з ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3. Виробник на підставі розрахунків чи випробувань (4.2.3, 4.2.8) може наводити таблицю несучої здатності виробів у залежності від схеми їх обпирання. 6. В графі 6 розрахункова товщина наводиться з урахуванням відхилу за товщиною прокату без металізованого покриття. |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК В

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

| Назва вимірювального засобу | Познака вимірювального засобу | Номер нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| Штангенциркуль | ШЦ-1 | ДСТУ ГОСТ 166 |
| Лінійка металева | ЛМ-300 | ДСТУ ГОСТ 427 |
| Лінійка вивірна | ЛМ-1000 | ГОСТ 8026 [29] |
| Рулетка металева | РЗУ 10К | ДСТУ 4179 |
| Мікрометр | МКЦ-25 | ДСТУ ГОСТ 6507 |
| Товщиноміри | -- | Із діапазоном вимірювання товщини від 0 мкм до 1500 мкм |

ДОДАТОК Г

(довідковий)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБІВ

Наведено загальний порядок і приклад з оцінки, підтвердження, декларування та маркування відповідності вимогам Технічного регламенту щодо будівельних виробів

Г.1 Сфера застосування, суттєві характеристики виробів та посилання на пов'язані вимоги до них

Цей додаток підготовлений згідно з положеннями Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 [1] і Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд (Постанова КМУ від 20.12.2006 № 1764, далі − Технічний регламент) [3].

Ураховано застосовні вимоги модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил їх використання (Постанова КМУ від 13.01.2016 № 95, далі – модулі) [6], вимоги щодо форми, опису знаку відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення (Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1184) [4]. Взято до уваги Порядок призначення органу з оцінки відповідності (ООВ) вимогам певного технічного регламенту (Постанова КМУ від 27.01.2016 № 96) [7], а також спеціальні вимоги до призначених ООВ та їх персоналу (Постанова КМУ від 13.01.2016 № 56) [5].

Цей додаток окреслює загальні вимоги до етапів, зазначених у його преамбулі, на основі переважно національних нормативно-правових актів і нормативних документів (НД), гармонізованих з європейськими прототипами. Він призначений для виробника та може бути використаним акредитованими та призначеними ООВ як безпосередньо, так і з розробленням аналогічних процедур оцінки відповідності (на рівні регламентних технічних умов) виробів, охоплених цим стандартом, а також іншими заінтересованими сторонами.

Загальні вимоги ілюстровано прикладом певних типів (4.1.1) за призначенням щодо виробів, на які поширено в частині підтвердження відповідності дію ДСТУ Б EN 14782, а саме: а) переважно для стін  та облицювань і б) переважно для покриттів (перекриттів).

Положення цього додатка, представлені в таблицях Г.1–Г.3, відповідають вимогам національних НД, прийнятих на підтримку Технічного регламенту, зокрема стандартів серій ДСТУ-Н Б A.1.1 і ДСТУ Б А.1.2 (див. розділ 2), а також ДСТУ Б EN 14782 як ідентичного гармонізованому європейському стандарту. Дотримання таких положень забезпечує визнання придатності (презумпцію відповідності Технічному регламенту) будівельних виробів, що належать до сфери застосування цього додатка, для передбаченого використання. Зазначене має на увазі інформацію, що супроводжує маркування знаком. відповідності технічним регламентам.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. До будівельної продукції, що належить до сфери застосування цього стандарту, можуть бути застосовні інші вимоги та технічні регламенти, що не впливають на придатність для цільового використання.

Примітка. Додатково до будь-яких окремих положень цього стандарту, що стосуються небезпечних речовин, можуть існувати інші вимоги до виробів, що належать до сфери застосування цього стандарту (тобто Європейське законодавство та зміни до нього, внутрішні законодавчі норми, правила та положення адміністративних органів). З метою виконання умов Технічного регламенту щодо будівельних виробів ці вимоги також належить виконувати завжди і всюди.

Таблиця Г.1 − Посилання на вимоги до виробів, пов'язані з їх суттєвими характеристиками

| а) Виріб: ПС, КС – листи профільовані та касети для стін Передбачене використання: Обшиття зовнішніх і внутрішніх стін (перегородок) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суттєві характеристики | Пункти ДСТУ Б EN 14782/ ДСТУ ХХХХ, що містять вимоги | Рівень (рівні) або клас(и) згідно з ДСТУ-Н Б A.1.1-86 |  |
| Водопроникність | 4.4/4.1.9 |  |  |
| Змінення розмірів | 4.6 |  |  |
| Вивільнення небезпечних речовин | 4.11/5.1−5.3 |  |  |
| Реакція на вогневий вплив | 4.10/4.4, 5.1, 5.2 | Класи від А1 до F |  |
| Довговічність | 4.8/4.2 (покриття) |  |  |
| б) Виріб: ПН, КС, МЧ і ПФ – листи профільовані для настилів, внутрішніх касет, металочерепиці, профілю фальцьованого Передбачене використання: Настили покриття (перекриття) |  |  |  |
| Механічний опір | 4.3/4.2.1-4.2.3, 4.2.6-4.2.8 |  |  |
| Водопроникність | 4.4/4.1.9 |  |  |
| Змінення розмірів | 4.6 |  |  |
| Вивільнення небезпечних речовин | 4.11/5.1−5.3 |  |  |
| Опір зовнішньому вогневому впливу | 4.9/4.4 | Див. ДСТУ EN 13501-5 |  |
| Реакція на вогневий вплив | 4.10/4.4 | Класи від А1 до F |  |
| Довговічність | 4.8/4.2 (покриття) |  |  |

Для деяких характеристик вимоги не застосовуються в певних умовах, наприклад, країни обраного ринку, де не встановлено ніяких регламентних вимог до такої характеристики щодо передбаченого використання виробу. У цьому випадку виробники, що розміщують свою продукцію на тому ринку, не зобов'язані визначати або декларувати такі показники виробів, і відносно цієї характеристики в інформації, яка супроводжує маркування знаком відповідності технічним регламентам, можна використовувати варіант позначення «Показник не визначено» (NPD) (див. Г.3). Однак варіант позначення NPD не можна використовувати, якщо характеристика знаходиться на пороговому рівні (див. ДСТУ-Н Б A.1.1-86).

Г.2. Процедури підтвердження відповідності виробів

Г.2.1 Системи підтвердження відповідності

Для виробів залежно від передбаченого використання системи підтвердження відповідності мають узгоджуватись із таблицею Г.2.

Таблиця Г.2 − Вироби, передбачене використання та система підтвердження відповідності

| Вироби | Передбачене використання | Рівень (рівні) або клас(и) |  | Системи підтвердження відповідностіb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталеві профільовані листи зокрема метало-черепиця | Внутрішні та зовнішні стіни, покриття і перекриття, що підпадають під дію регламентних вимог за реакцією на вогневий вплив | (A1, A2, B, C, D, E)a |  | 3b |
|  |  | Cc, F |  | 4 b |
|  | Зовнішні покриття і перекриття, що підпадають під дію регламентних вимог до опору зовнішньому вогневому впливу | Вироби, що потребують випробування (див. ДСТУ ЕN 13501-5) |  | 3 |
|  |  | Вироби, що «вважаються відповідними» |  | 4 |
|  | Кінцеві використання, що підпадають під дію регламентних вимог щодо контрольованих небезпечних речовин | – |  | 3 |
|  | Інші кінцеві використання, відмінні від зазначених вище | – | 4 |  |
| a Будь-який виріб, випробуваний за реакцією на вогневий вплив. b Системи 3 (модуль А1) та 4 (модуль А): див. ДСТУ-Н Б A.1.1-89 і ДСТУ Б А.1.2-2, додаток А. c Вироби, класифіковані без подальших випробувань (CWFT). |  |  |  |  |

Підтвердження відповідності виробів з таблиці Г.1 повинно бути узгоджено з процедурами оцінювання відповідності, зазначеними у таблиці Г.3, як результат застосування визначених в ній положень ДСТУ Б EN 14782.

Таблиця Г.3 − Розподіл завдань для оцінки відповідності за системами 3 і 4

| Завдання (ІТТ та FPC)* |  | Зміст завдання |  | Пункти ДСТУ Б EN 14782/ ДСТУ ХХХХ, що застосовують для оцінювання відповідності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система 3 |  |  |  |  |
| Завдання, за які відповідає виробник | Контроль виробництва на підприємстві |  | Параметри, що стосуються всіх характеристик, наведених у таблиці Г.1 згідно з передбаченим використанням | 6.3/ 8.2−8.11, 9.1−9.10 |
|  | Початкове випробування типу (ІТТ), проведене виробником |  | Всі характеристики, наведені в таблиці Г.1 згідно з передбаченим використанням, відмінні від зазначених нижче | 6.2/ 8.1, 8.2, 9.1−9.10 |
|  | Початкове випробування типу (ІТТ), що проводить призначений Орган оцінки відповідності, обраний виробником (див. ПКМУ від 13.01.2016 № 95) |  | Реакція на вогневий вплив (класи А1, А2, В, C, D, Е)a . Опір зовнішньому вогневому впливу (тільки сталеві профільовані листи, призначені для зовнішньої покрівлі, які підпадають під дію регламентних вимог за опором зовнішньому вогневому впливу і підлягають випробуванню). | 6.2/ 8.1, 8.2, 9.1−9.10 |

Кінець таблиці Г.3

| Завдання (ІТТ та FPC)* |  | Зміст завдання | Пункти ДСТУ Б EN 14782/ ДСТУ ХХХХ, що застосовують для оцінювання відповідності |
| --- | --- | --- | --- |
| Система 4 |  |  |  |
| Завдання для виробника | Контроль виробництва на підприємстві (FPC) | Параметри, що стосовні всіх характеристик, наведених у таблиці Г.1 згідно з передбаченим використанням | 6.3/ 8.2−8.11, 9.1−9.10 |
|  | Початкове випробування типу (ІТТ) | Параметри, що стосовні всіх характеристик, наведених у таблиці Г.1 згідно з передбаченим використанням, а саме – водопроникність, – змінення розмірів, – паропроникність та – довговічність | 6.2/ 8.1, 8.2, 9.1−9.10 |
| a Будь-який виріб, випробуваний за реакцією на вогневий вплив. *Для загального випадку процедури ІТТ та FPC – див. ДСТУ-Н Б А.1.1-98, додатки В і Г відповідно. |  |  |  |

Г.2.2 Декларація про відповідність

Якщо досягнуто відповідності умовам цього додатка, виробник або його уповноважений представник повинен скласти та зберігати Декларацію про відповідність, що дає право виробнику наносити маркування відповідності.

Виробник зберігає її разом із технічною документацією для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка задекларованої продукції. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати продукцію, для якої її складено (див. ПКМУ від 13.01.2016 № 95 [6]).

Ця Декларація про відповідність повинна включати таку інформацію:

– найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника та місцезнаходження виробництва;

– опис виробу (тип, ідентифікаційні дані, призначення …) і копія інформації, що супроводжує маркування відповідності;

Примітка. Якщо якісь відомості, необхідні для Декларації, вже зазначено в  маркуванні відповідності, їх повторювати не потрібно.

– умови, яким відповідає виріб, та посилання на протокол(и) випробування ITT та акти контролю виробництва на підприємстві;

– особливі умови використання виробу (якщо потрібно);

– назва і адреса (або ідентифікаційний номер) акредитованої(их) лабораторії(й) (тільки для виробів, декларованих за системою 3);

– ім'я та посада особи, уповноваженої на підписання декларації від імені виробника або його уповноваженого представника.

Декларацію про відповідність рекомендується додатково надавати мовою країни, де має використовуватися виріб.

Виробник або його уповноважений представник може зареєструвати свою Декларацію в призначеному ООВ, залученому до робіт (див. табл. Г.3, система 3), або в іншому за обраною спеціалізацією. Така функція передбачена для ООВ в ДСТУ-Н Б А.1.1-98 зокрема щодо систем 3 і 4. Інформацію про зареєстровані декларації (як і сертифікати) призначений ООВ розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Г3 Маркування та етикетування

Виробник або його уповноважений представник відповідає за нанесення маркування. Знак маркування відповідності, що наноситься на виріб, повинен відповідати вимогам Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1184 [4] та бути зображеним на виробах, упаковці або зазначеним в супровідних комерційних документах, якщо ці документи містять будь-яку з наведених нижче виконавчих характеристик (показників).

Знак маркування повинен супроводжуватися інформацією про виріб та його суттєві характеристики (таблиця Г.1):

– найменування або товарний знак виробника;

– останні дві цифри року нанесення маркування;

– посилання на цей стандарт;

– опис виробу: родова назва, матеріал і умови довговічності, розміри (значення товщини, передбачені цим стандартом, колір та довжина, якщо потрібно);

– передбачене використання;

– механічний опір, якщо застосовне;

– реакція на вогневий вплив;

– опір зовнішньому вогневому впливу, якщо застосовне.

Якщо вироби пройшли випробування з метою оцінювання показників при зовнішньому вогневому впливі, виробник повинен зазначити умови кінцевого застосування (тип підкладного матеріалу, тип і товщину ізоляційного матеріалу, метод кріплення тощо) згідно із зазначеним в протоколі випробування. Ця інформація має супроводжуватися маркуванням чи посиланням на документ, вимоги якого дотримано виробником і в якому викладено ці дані.

Якщо вироби пройшли випробування з метою оцінювання показників за реакцією на вогневий вплив, виробник повинен зазначити умови монтажу та кріплення відповідно проведеним випробуванням за методом SBI. Ця інформація має супроводжуватися маркуванням відповідності чи посиланням на документ, вимоги якого дотримано виробником і який містить ці дані.

Варіант позначення “Показник не визначено» (NPD) не можна використовувати, якщо характеристика знаходиться на пороговому рівні. Варіант позначення NPD (клас F за реакцією на вогневий вплив або FROOF за опором зовнішньому вогневому впливу) може використовуватися, якщо для зазначеної характеристики щодо передбаченого використання не встановлено регламентних вимог.

На рисунку Г.1 наведено приклад інформації, яка має супроводжувати маркування знаком відповідності Технічному регламенту.

|  | Маркування відповідності Технічному регламенту містить знак, визначений Постановою КМУ від 30.12.2015 № 1184 |
| --- | --- |
| «…» (адреса) | Назва або товарний знак і зареєстрована адреса виробника |
| 18 | Останні дві цифри року нанесення маркування |
| ДСТУ Б EN 14782 / ДСТУ ХХХХ | Позначення національного стандарту, що може надати презумпцію відповідності Технічному регламенту (ПКМУ від 20.12.2006 № 1764) |
| Листи профільовані для настилів зовнішніх покрівель «…»–ПН60–0,7S320GD+Z100 РЕ15 | Опис виробу |
| Реакція на вогневий вплив: Клас A1 Опір зовнішньому вогневому впливу: Клас BROOF (t1), Клас BROOF (t2) і Клас BROOF (t3) Опір навантаженню: 1,2kН у середині прогону 2,8м | Інформація, що стосується характеристик |

Рисунок Г.1

Приклад супровідної інформації при маркуванні для виробу, класифікованого як такий, що «вважається відповідним» за реакцією на вогневий вплив та за показниками при зовнішньому вогневому впливі, без вимог щодо небезпечних речовин, і внаслідок чого, декларованого за системою 4 (модуль А – див. ДСТУ Б А.1.2-2, додаток А).

Додатково до будь-якої конкретної інформації, що стосується небезпечних речовин, зазначених вище, виріб також має супроводжуватися, у разі необхідності й у належній формі, документацією, що містить перелік усіх інших законодавчих актів стосовно небезпечних речовин, для яких вимагається дотримання стандартів, разом з будь-якою інформацією, необхідною згідно з цим законодавством.

Примітка. Європейське законодавство без національних відступів застосовувати не належить.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

2 Закон України «Про відходи»

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знаку відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 56 «Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності»

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

7 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 96 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

8 Наказ МОЗ України від 21.11.1997 № 336 «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ»

9 ДБН В.1.1-7:2016  Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

10 ДБН В.2.5-67:2013  Опалення, вентиляція та кондиціонування

11 ДСН 3.3.6.042-99  Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

12 ДСанПіН 457/19195 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

13 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

14 НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

15 НАПБ Б.06.001-2003  Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

16 НПАОП 0.00-4.12-05  Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

17 Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (замість ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені ГДСЛ від 03.03.2015.

18 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417; зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

19 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

20 ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

21 ГОСТ 12.1.041-83  ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования

22 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)  ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методыих определения

23 ГОСТ 12.2.003-91 СБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

24 ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

25 ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

26 ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

27 ГОСТ 17.2.3.02-78  Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

28 ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

29 ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

30 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)  Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IР)

31 ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

32 EN 10169:2010+A1:2012  Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions

33 ISO 1043-1:2011 Plastics − Symbols and abbreviated terms – Part 1: Basic polymers and their special characteristics

Код УКНД 91.080.10, 91.060.01, 91.060.10, 91.060.20

Ключові слова: листи профільовані, вироби з тонколистової сталі, настил покриття, обшивка стін, касета внутрішня, металочерепиця, профіль фальцьований, прокат з металізованим покриттям фарбований, загальні технічні вимоги, підтвердження відповідності.

| Генеральний директор ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАНУ, д.т.н., проф. |  |  |  | О.В. Шимановський |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Науковий керівник розробки, заступник голови ТК 301 |  |  |  | В.П. Адріанов |
| Завідувач відділу (відповідальний виконавець) |  |  |  | І. І. Волков |
| Провідний редактор-перекладач |  |  |  | В.П. Гаврилова |